## Slide 1
Совместный семинар
научно-учебной группы «Низкоразмерные квантовые магнитные системы»
и Лаборатории фурье-спектроскопии
"Применение метода фурье-спектроскопии для исследования кристаллов мультиферроиков RFe3(BO3)4 (R=Pr-Er)"
Чукалина Елена Петровна, старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.
Институт спектроскопии Российской Академии Наук,
108840 г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, 5

## Slide 2
RFe3(BO3)4 (R = Y, La-Lu), семейство мультиферроиков
Сосуществование по крайней мере двух из трёх параметров порядка:
электрического, магнитного, и упругого
Зависимости температур структурного фазового перехода (слева) и антиферромагнитного упорядочения (справа) в RFe3(BO3)4 от радиуса иона R3+

## Slide 3
Штарковская структура
уровней
иона R3+ в RFe3(BO3)4
Величины обменных
расщеплений
крамерсовских дублетов
Параметры
кристаллического поля
Объяснение специфических
магнитных свойств
и построение микроскопической
теории МЭ эффекта
Расчёт
Параметры
обменных взаимодействий
Эксперимент
Цель работы:
Получение информации о штарковской структуре уровней РЗ ионов, параметрах КП и обменных взаимодействий, особенностях магнитной структуры и особенностях фазовых переходов в легкоплоскостных РЗ ферроборатах, на основе анализа оптических спектров высокого разрешения.

## Slide 4
TN = 39 К
с
MFe
MFe
TSR = 5 К
[ J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 365209 (9pp) ]
R32
P3121

## Slide 5
Анализ спектров f-f переходов

## Slide 6
Определение уровней основного мультиплета
ErFe3(BO3)4
HoFe3(BO3)4
Образцы
различной
толщины
8 из 8
13 из 17
Люминесценция
Кооперативное поглощение
ErFe3(BO3)4
HoFe3(BO3)4

## Slide 7
T = 40 K
Легкоплоскостная магнитная фаза
Легкоосная магнитная фаза
Парамагнитная фаза
SmFe3(BO3)4
HoFe3(BO3)4

## Slide 8
EuFe3(BO3)4
ErFe3(BO3)4
56 спектральных линий!
TS = 88K
TN = 39K
Парамагнитная фаза, R32
Парамагнитная фаза, P3121
Магнитоупорядоченная фаза, P3121

## Slide 9
Впервые получены данные об энергиях и симметриях электронных уровней редкоземельных ионов R3+ в различных структурных и магнитных фазах соединений RFe3(BO3)4 (R = Sm, Er, Ho, Eu).
2S+1LJ | Симметрия в фазе R32 | M=Al, E(R32) | M=Fe, E(R32) (T=88 K) |  | M=Fe, E(P3121) (T=80 K) E=E(P3121)-E(R32) | 
 |  |  | Экспер. | Теорет. | Экспер. | Теорет.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7F0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | γ1 0
7F1 | 3 2 | 323 453 | 325 445 | 331.5 447.4 | 318 (-7), 342 (17) - | γ2 -13.8, γ1 13.2 γ2 0.8
7F2 | 13 2 3 1 | 931 1049 - | - - - | 951.9 1046.8 1225.6 | - - - | γ2 -2.1, γ1 2.4 γ2 -6.0, γ1 4.2 γ1 3.7
7F3 | 12 1 13 23 22 | 1821 - 1939 1965 2063? | 1840 e - 1919 e 1940 e 1961 e | 1836.7 1886.5 1923.9 1950.9 1961.5 | 1840 (0) - 1913 (-6), 1920 (1) - , 1944 (4) 1958 (-3) | γ2 0.7 γ1 -1.5 γ1 -2.8, γ2 1.9 γ2 -7.0, γ1 8.2 γ2 2.3
7F4 | 11 13 23 2 21 3 3 | - 2536 2596 2907 - 3009 | - 2782 e 2889 e 2892 e - 3009 e,m | 2734.5 2773.9 2894.9 2928 3007 3008.8 | 2735 2754(-28),2816 (34) 2855(-34), 2929( 40) 2892(0) - 2997 (-12), 3025 (15) | γ1 0 γ2 -16.5, γ1 17.9 γ1 -26.0, γ2 25.1 γ2 2.1 γ1 -1.3 γ2 -1.0, γ1 6.6
Энергии E (см-1) штарковских уровней иона Eu3+ в парамагнитной фазе EuM3(BO3)4
и сдвиги E=E(P3121)-E(R32), индуцированные структурным фазовым переходом R32 → P3121 in EuFe3(BO3)4

## Slide 10
Появление запрещенных спектральных линий в спектрах SmFe3(BO3)4 в магнитоупорядоченной фазе обусловлено примешиванием к уровню Г4 волновых функций соседних уровней Г56 внутренним магнитным полем, возникающим при магнитном упорядочении.
J. Phys.: Condens. Matter 24, 386002 (2012).
TN = 33K
Beff = 41,9 Тл
SmFe3(BO3)4

## Slide 11
M.N. Popova, E.P. Chukalina, T.N. Stanislavchuk, B.Z. Malkin, E. Antic-Fidancev, L.N. Bezmaternykh, Phys. Rev. B 75, 224435 (2007)
Расчет по теории кристаллического поля (Б.З. Малкин)
Начальный набор параметров: NdFe3(BO3)4
Варьирование параметров КП
(наилучшее согласие с экспериментом)
Волновые функции
g-факторы R3+ в основном состоянии
q p | Sm | Еu | Nd
2 0 4 0 6 0 4 -3 6 -3 6 6 | 502 -1048 575 432 87 290 | 484 -1255 404 619 80 290 | 551 -1239 697 519 105 339

## Slide 12
|G|=2,2 и |G||| = 0,328
Спиновый G-фактор
G/G||=6,71
|g|=0,679 и |g||| = 0,491
g-фактор осн. состояния
g/g|| = 1,38
В SmFe3(BO3)4 обменная анизотропия существенно сильнее магнитной анизотропии
SmFe3(BO3)4
Измеренные (exp, заполненные символы) и вычисленные (th, пустые символы) расщепления дублетов в спектре иона Sm3+ при температуре 5 К.
Вычисленные (сплошные линии) температурные зависимости компонент тензора статической магнитной восприимчивости кристалла SmFe3(BO3)4. Точки – данные из работы [А. А. Демидов, Д. В. Волков, И. А. Гудим, Е. В. Еремин, В. Л. Темеров, ЖЭТФ 143, 922 (2013)].

## Slide 13
ErFe3(BO3)4
Вклад R–Fe обменного взаимодействия в обменное поле, действующее на ионы редкой земли в RFe3(BO3)4, является доминирующим.
TN = 39K
ErFe3(BO3)4
Beff  1,5 Тл
∆0 = 6,3 см-1
J. Phys.: Condens. Matter 22, 206002 (2012)
J. Phys.: Condens. Matter 20, 365209 (2008)
HoFe3(BO3)4
TN = 39K

## Slide 14
TS = 431K
J. of Solid State Chemistry 172, 438 (2003)
Phys.Rev. B 74, 024403 (2006)
TS = 340K
TS = 439K
JMMM 384 , 255 (2015)
ErFe3(BO3)4, на основе Bi2Mo3O12
HoFe3(BO3)4-Er(1ат.%)
TSR = 4,1 K
Примеси существенно понижают температуру структурного и спин-переориентационного фазовых переходов в RFe3(BO3)4.
TSR = 4,7 ± 0,2 K
HoFe3(BO3)4

## Slide 15
Для ферробората самария SmFe3(BO3)4 по температурному поведению спектральных линий зарегистрирован магнитный фазовый переход при TN = 33К, определены величины обменных расщеплений и сдвигов центров тяжести большинства штарковских уровней иона Sm3+ в SmFe3(BO3)4 при 5 K.
Сделан вывод о доминирующем вкладе Sm–Fe обменного взаимодействия в обменное поле, действующее на ионы Sm3+ в SmFe3(BO3)4.
Зарегистрировано появление спектральных линий, соответствующих запрещенным ЭД переходам в SmFe3(BO3)4. Показано, что оно вызвано смешиванием волновых функций близкорасположенных уровней Г4 и Г56 под действием внутреннего магнитного поля, возникающего при магнитном упорядочении кристалла.
Из теоретического расчёта, проведённого на основе наших спектроскопических данных, получен физически обоснованный набор параметров КП и параметров обменных взаимодействий для ферробората самария. Сделан вывод о том, что в SmFe3(BO3)4 обменная анизотропия существенно сильнее магнитной анизотропии.
Установлено влияние постоянной компоненты внешнего электрического поля на величину МЭ эффекта в SmFe3(BO3)4. Эффект может быть как усилен, так и подавлен.
Зарегистрированы структурный фазовый переход R32 → P3121 при TS = 431 К и магнитное упорядочение при TN = 39 K в ферроборате эрбия ErFe3(BO3)4. Найдены величины обменных расщеплений крамерсовских дублетов иона Er3+ в магнитоупорядоченном состоянии кристалла.
Комплексный анализ спектров поглощения и впервые зарегистрированных спектров люминесценции ErFe3(BO3)4 позволил определить все 8 штарковских уровней основного мультиплета 4I15/2 иона Er3+. Штарковская структура основного мультиплета определяет особенности на температурных зависимостях магнитной восприимчивости и теплоёмкости соединения.
Основные результаты

## Slide 16
В ферроборате гольмия HoFe3(BO3)4 спектроскопическим методом зарегистрированы структурный фазовый переход I рода, близкий к переходу II рода, при ТS = 360 К, магнитное упорядочение в легкоплоскостную структуру как фазовый переход II рода при TN = 39 К и спин-переориентация как фазовый переход I рода в легкоосную магнитную структуру при TSR = 4,7 К. Объяснено влияние примесей в монокристаллических образцах на температуры структурного и спин-переориентационного фазовых переходов в HoFe3(BO3)4.
Совместный анализ спектров поглощения в области f-f переходов в ионе Ho3+ и в области кооперативного поглощения позволили определить энергии всех 17 уровней основного мультиплета иона Ho3+ в HoFe3(BO3)4.
Из анализа тонкой структуры спектра ионов Eu3+ в АФМ фазе ферробората европия EuFe3(BO3)4 установлено, что магнитные моменты железа коллинеарны и направлены вдоль одной из осей С2 в плоскости ab кристалла. Этот экспериментальный результат подтверждён теоретическим расчётом на основе спектральных данных. Из расчёта получены параметры кристаллического поля для позиций ионов Eu3+ в EuFe3(BO3)4 в обеих структурных фазах кристалла (R32 и P3121). Вычислены g-факторы уровней и величины расщепления Г3 дублетов высокотемпературной фазы R32 в низкотемпературной фазе P3121 кристалла.
Расчеты вклада подсистемы европия в электрическую поляризацию EuFe3(BO3)4, индуцируемую внешним магнитным полем, показали, что электронный вклад, соответствующий поляризации электронной 4f оболочки РЗ ионов, как минимум на порядок величины меньше поляризации, обусловленной относительными смещениями подрешеток катионов и анионов.