## Slide 1: Влияние ферронов со спином S= на термодинамические характеристики одномерных цепочек со спином S=1.
Высшая школа экономики, Москва, МИЭМ, 2018-2019 учебный год
фото
Ежегодная межвузовская научно-техническая конференция имени Е.В.Арменского
Астраханцев Роман, Бень Таисия.
Научный руководитель: Попова Елена Арнольдовна
Доклад подготовлен в ходе проведения исследования (№ 19-04-030) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ в 2018 — 2019 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».
Работа выполнена в рамках проекта НУГ «Низкоразмерные квантовые магнитные системы».
Notes: Доклад (прочитать название доклада) Влияние спина взаимодействующих ферронов на температурную зависимость теплоемкости и магнитной восприимчивости в холдейновском магнетике. Работа выполнена в рамках проекта НУГ «Низкоразмерные квантовые магнитные системы»(на слайд)

## Slide 2
Высшая школа экономики, Москва, 2018-2019 учебный год
фото
Кристаллическая структура .
Notes: В соединениях, содержащих спиновые цепочки, реализуются квантовые неупорядоченные состояния, не имеющие аналогов в классической физике. Y2BaNiO5является примером такого соединения. Магнитная структура представлена ионами Ni2+ со спином 1, которые находятся в октаэдрическом окружении ионов кислорода. . Кристаллическая структура содержит цепочки октаэдров NiO6, соединенных апикальными вершинами, направленных вдоль оси а кристалла. Цепочки не имеют общих ионов кислорода, и разделены немагнитными ионами Y3+ и Ba2+. (для понимания: взаимодействие между магнитными ионами Ni2+ осуществляется только через ионы кислорода)

## Slide 3
Высшая школа экономики, Москва, 2018-2019 учебный год
фото
Экспериментальные данные
Guangyong Xu, G.Aeppli, M.E.Bisher, C.Broholm,
J.F.DiTusa, C.D.Frost, T.Ito, K.Oka, R.L.Paul, H.Takagi,
M.M.J.Treacy, Science 289, 419 (2000)
J.Das, A.V.Mahajan, J.Bobroff, H.Alloul, F.Alet, E.S.Sørensen,
Phys. Rew. B 69, 144404 (2004)
Notes: Несмотря на то, что антиферромагнитное взаимодействие между ионами Ni внутри цепочки порядка 300 К , система не упорядочивается вплоть до до 0.01 К. Неупругое рассеяние нейтронов обнаружило, что основное немагнитное состояние отделено от возбужденных состояний спиновой щелью порядка 100 К (показать на левый рисунок) и длина корреляции внутри цепочки составляет порядка 7 межатомных расстояний. Сплошная кривая – это расчет энергетического спектра методом Монте-Карло, полностью соответствует экспериментальным данным. Кроме того, в экспериментах по исследованию магнитной восприимчивости (правый рисунок) магнитная восприимчивость демонстрирует широкий низкоразмерный максимум в области 300 К . При стремлении Т к 0 магнитная восприимчивость должна идти в ноль, но поведение в области низких температур обусловлено примесями.

## Slide 4: Спектр спиновых возбуждений в и
Высшая школа экономики, Москва, 2018-2019 учебный год
фото
Допирование кальцием соединения
Notes: При допировании халдейновского магнетика кальцием (правая панель)основной спектр практически не меняется, спиновая щель остается, но появляются дополнительные возбуждения в области щели.
Неупругое рассеяние нейтронов показывает наличие щели в спектре магнитных возбуждений Y2BaNiO5. При допировании кальцием (правая панель) основной спектр практически не меняется, спиновая щель остается, но появляются дополнительные возбуждения в области щели. Было выбрано именно Y2-x…, т.к. кальций «провоцирует» недоокисление никеля, вставая на место иттрия. Кроме того, при введении кальция на апикальном кислороде будет не хватать одного электрона.
При допировании халдейновского магнетика Y_2 BaNiO_5 кальцием (правая панель) основной спектр практически не меняется, спиновая щель остается, но появляются дополнительные возбуждения в области щели.
Неупругое рассеяние нейтронов показывает наличие щели в спектре магнитных возбуждений Y2BaNiO5. При допировании кальцием (правая панель) основной спектр практически не меняется, спиновая щель остается, но появляются дополнительные возбуждения в области щели. Было выбрано именно Y2-x…, т.к. кальций «провоцирует» недоокисление никеля, вставая на место иттрия. Кроме того, при введении кальция на апикальном кислороде будет не хватать одного электрона.

## Slide 5
Высшая школа экономики, Москва, 2018-2019 учебный год
фото
фото
фото
Допирование кальцием соединения
Влияние допирования соединения кальцием на теплоемкость.
Notes: При помещении соединения в магнитное поле, на температурной зависимости теплоемкости появляется аномалия Шоттки - широкий максимум, который смещается в сторону более высоких температур при увеличении поля. Причем смещение носит изотропный характер, т.е. практические не зависит от направления приложенного магнитного поля относительно кристаллографических осей.

## Slide 6
Высшая школа экономики, Москва, 2018-2019 учебный год
фото
фото
фото
Допирование кальцием соединения
Влияние внесения
кальция в исследуемое
соединение на
магнитную восприимчивость.
Notes: При допировании кальцием широкий низкоразмерный максимум на температурной зависимости магнитной восприимчивости при 300 К сохраняется, т.е. щель в спектре магнитных возбуждений остается. В области низких температур велечина магнитная восприимчивость растет с ростом концентрации кальция. Кроме того, обнаружено различие в поведении магнитной восприимчивости, измеренной в режимах zfc и fc (zero field-cooled and field-cooled) (Это можно в самом докладе не говорить, оставить на вопросы, если спросят: Режим ZFC- тело сначала охладают в нулевом магнитном поле, а затем включают поле и измеряют магнитную восприимчивость, FC – тело охлаждают в присутствии поля и зптем измеряют в этом же поле). Температура «расщепления» магнитной восприимчивости, измеренной в режимах ZFC и FC смещается в сторону более высоких температур с увеличением концентрации кальция. Все это говорит о том, что введение примесей калиция вызывает появление взаимодействий, носящих ферромагнитный характер.

## Slide 7
Высшая школа экономики, Москва, 2017-2018 учебный год
Разрывы цепочек и ферроны
фото
Система ферронов
Notes: Эксперименты показали, что немагнитный кальций садится вместо немагнитного иттрия (между цепочками). При этом примесь кальция приводит к тому, что один электрон на pz орбитали апикального кислорода отсутствует.
Рассматриваем правый рисунок:
На двух dz^2 и dx^2-y^2 орбиталях никеля находится по одному электрону с одинаковым направлением спина (правило Хунда), образуя результирующий спин 1. На pz орбитали кислорода (О первый), связывающего два соседних никеля, два электрона. В результате обменного взаимодействия возникает антиферромагнитный обмен между двумя соседними никелями. Немагнитные примеси внутри никелевой цепочки, т.е. введение кальция, приводят к тому, что на 2pz орбитали кислорода не хватает одного электрона., т.е. возникает . дырка с эффективным спином S=1/2. Такая дырка с 2pz орбитали O перепрыгивает на место дырки на dz2 орбиталь Ni (без переворота спина). На освободившее место иона кислорода происходит перескок дырки с другого Ni. Этот виртуальный обмен дырками приводит к ферромагнитному взаимодействию между двумя ближайшими ионами Ni. Возникает кластер со спином S = 3/2 — феррон.
(Если не хватает времени, то это можно не говорить, оставить на вопросы):Левый рисунок: с кружочками – это никель. В теории VBS (valanct-djnd-solid) каждый спин 1 представлен как два по ½. Антиферромагнитное взаимодействие между двумя спинами ½ соседних Ni приводят к синглетному состоянию. Дырка – на кислороде – это спин ½. см. Рисунок. Феррон образоваи двумя s=1/2 на двух соседних никелях и и одном s=1/2 на дырке кислорода. (нижняя часть рисунка

## Slide 8
Высшая школа экономики, Москва, 2018-2019 учебный год
фото
Анализ энергетического спектра двух взаимодействующих ферронов
Гамильтониан двух взаимодействующих ферронов:
Уравнение Шредингера:
𝛹=𝐸𝛹
Уровни энергии (для S1=S2=3/2):
16
уровней
Notes: На слайде представлены результаты нашей работы. Гамильтониан для взаимодействия двух спинов можно представить в виде…. , где J – константа обменного взаимодействия спинов, второе слагаемое– зеемановская энергия во внешнем магнитном поле H, - компонента полного спина системы вдоль оси z. Мы рассматривали только случай, когда поле параллельно оси z (кристаллографическое направление – ось a)
В ходе решения уравнения Шредингера с помощью Wolfram Mathematica были получены следующие эн.уровни для спинов 3/2. 𝜇 – магнетон Бора, 𝛥=2J – расстояние между синглетом и триплетом в отсутствии поля.
На слайде представлены результаты нашей работы. Гамильтониан для взаимодействия двух спинов можно представить в виде…. , где J – константа обменного взаимодействия спинов, второе слагаемое – зеемановская энергия во внешнем магнитном поле H,𝒔 ̂_𝒊 - компонента полного спина системы вдоль оси z. Мы рассматривали только случай, когда поле параллельно оси z (кристаллографическое направление – ось a)
В ходе решения уравнения Шредингера с помощью Wolfram Mathematica были получены следующие эн.уровни для спинов 3/2. 𝜇 – магнетон Бора, 𝛥=2J – расстояние между синглетом и триплетом в отсутствии поля.

## Slide 9
Высшая школа экономики, Москва, 2018-2019 учебный год
Анализ температурной зависимости теплоемкости
фото
фото
фото
Notes: Перераспределение электронов по расщепленным энергетическим уровням приводят к появлению аномалии Шоттки (широкого максимума) на теплоемкости. Теплоемкость расчитана по формуле (см. верхнюю формулу), где Z – стат. вес.
Учитывая полученный энергетический спектр в отсутствие магнитного поля, были получены формулы для взаимодействующих ферронов со спинами.
Было обнаружено, что для каждого из этих спинов максимум теплоемкости смещается в сторону более высоких температур, если увеличивать значение 𝚫. В случае изменения знака 𝚫 на противоположный (т.е. ферромагнитный обмен между ферронами) результат остается тем же.

## Slide 10
Высшая школа экономики, Москва, 2018-2019 учебный год
фото
фото
Анализ температурной зависимости магнитной восприимчивости
Notes: Перераспределение электронов по расщепленным энергетическим уровням приводят к появлению максимумов на магнитной восприимчивости.
Было получено, что, при увеличении 𝛥 величина магнитной восприимчивости уменьшается, причем максимум слегка сдвигается в сторону более высоких температур. При изменении знака 𝛥 , что означает взаимодействие между ферронами носит ферромагнитный характер, график намагниченности от температуры имеет вид гиперболы.

## Slide 11
Высшая школа экономики, Москва, 2018-2019 учебный год
Дальнейшие исследования
фото
фото
фото
Дальнейшее исследование литературы по теме
  Оцифровка графиков
  Построение зависимостей C от T на исходных графиках зависимостей C/T от T
Проведение расчетов, исследований для отдельных невзаимодействующих спинов S=3/2, S=5/2.
  Расчеты для магнитной восприимчивости, намагниченности, теплоемкости
  Построение матриц для случаев H||x, H||y, H||z

## Slide 12
Высшая школа экономики, Москва, 2018-2019 учебный год
Благодарность
фото
фото
фото
Статья подготовлена в ходе проведения исследования (№ 19-04-030) в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета „Высшая школа экономики“ в 2018 — 2019 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».