## Slide 1
В контактах сверхпроводник-магнетик возникает обратный эффект близости. В данной работе в качестве магнетика рассмотрен ферромагнитный изолятор.
Для моделирования выбран квазиклассический формализм.
Линеаризованные уравнения Узаделя [1,2]:
Граничные условия:
Здесь – мацубаровские частоты, – энергетическая щель, характеризует энергию обменного поля,– константа диффузии в материале, и – синглетная и триплетная компоненты аномальной функции Грина, – матричная функция Грина сверхпроводника, G – проводимость материала, L – длина слоя, – проводимость границы, – матричный ток через границу.
Полученная функция Грина для сверхпроводника при температурах, близких к критической температуре, в структуре:
Здесь , c, d, h – полученные в результате решения Узаделя параметры.
Схема слоев моделируемой структуры.
Предположения: Намагниченность ферромагнитного изолятора параллельна оси Z.
Длина сверхпроводника L меньше Лондоновской глубины проникновения.
Данная структура используется в болометре:
Схема сверхпроводникового болометра.
Выводы
Наведенная намагниченность уменьшается при отдалении от границы между материалами.
Сравнивая результаты моделирования наведенной намагниченности с результатами ее экспериментального определения, можно получить зависимость угла спинового смешивания от параметров материалов и от внешних условий.
Литература
[1] Champel T., Eschrig M. // Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 2005. Vol. 72, № 5. P. 1–11.
[2] Ouassou J.A., Pal A., Blamire M., Eschrig M., Linder J. // Sci. Rep. 2017. Vol. 7, № 1. P. 24–32.
[3] M. Eschrig, A. Cottet, W. Belzig, J. Linder // New Journal of Physics 2015. Vol. 17, № 8.
[4] F. Giazotto, P. Solinas, A. Braggio and F. S. Bergeret // Physical Review Applied 2015, Vol. 4, № 044016.
Благодарности
В работе использованы материалы гранта РФФИ на проект № 19-02-00316 «Связь магнитных, оптических, и транспортных свойств магнитных гибридных наноструктур», проводимого в рамках проектов фундаментальных научных исследований РФФИ.
Аномальные функции Грина сверхпроводника.
Наведенная намагниченность
Здесь – плотность состояний на уровне Ферми, T – температура, K.
Зависимость наведенной в сверхпроводнике намагниченности от координаты.
Зависимость параметра порядка от координаты.
Моделирование наведенной в сверхпроводящем слое намагниченности для структуры сверхпроводник/ферромагнитный изолятор
Яговцев В.О.1, Пугач Н.Г.1,2
1 Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики, Москва, Россия.
2 Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия.