## Slide 1
Исследование магнитной структуры ErFe3(BO3)4 спектроскопическими и термодинамическими методами
Е.А.Попова1, Е.П. Чукалина2, А. Яблуновский3, Д.А. Ерофеев2,
С.А. Климин2, И.А. Гудим4, М.Н.Попова2
1Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
2Институт спектроскопии Российской Академии Наук, 108840, г. Москва, г. Троицк
3Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), 141701, г. Долгопрудный, Московская обл.
4Институт физики им. Л.В.Киренского СО РАН, 660036, г. Красноярск
XVII Конференция "Сильно коррелированные электронные системы и квантовые критические явления"
Легкоплоскостной магнетик ErFe3(BO3)4, кристаллизуется в тригональной нецентросимметричной структуре (простр.гр. R32) типа хантита и относятся к известному классу мультиферроиков RFe3(BO3)4 (R=Y, La–Lu). Мультиферроики, характеризующиеся существенной взаимосвязью различных подсистем (магнитной, электрической, решеточной), представляют практический интерес для спинтроники и оптоэлектроники. При Тs=431K ферроборат эрбия претерпевает структурный фазовый переход R32  P3121.
R32
P3121
Анализ температурной зависимости спектров пропускания образцов ErFe3(BO3)4 разной толщины позволил установить точную схему штарковских уровней основного мультиплета. Эти данные важны для интерпретации термодинамических свойств ErFe3(BO3)4.

## Slide 2
Обменное крамерсовских дублетов иона Er3+ в ErFe3(BO3)4
TN = 39K
Температурная зависимость теплоемкости
Магнитная структура ErFe3(BO3)4

## Slide 5
Обменное крамерсовских дублетов иона Er3+ в ErFe3(BO3)4
TN = 39K
Температурная зависимость теплоемкости
Магнитная структура ErFe3(BO3)4