## Slide 1: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
«Детектор терагерцового излучения на основе графена»
Выполнил студент группы М23-211
Руководитель, к.ф.-м.н.
Измайлов Р.И.
Гайдученко И.А.

## Slide 2
Медицина
Введение
Длина волны от 0.1 мм до 1 мм
Применение
Свойства терагерцового излучения
Проходить сквозь большинство диэлектриков
Частоты колебания многих молекул лежат в ТГц диапазоне
Не ионизирующее
Безопасность
Коммуникация
Принцип работы детектора
Необходимо
ТГц излучение падает на графен
Электроны разогреваются
Возрастает мощность шума
Измеряется шум
Измерить шумовую температуру электронного газа в графене под воздействием ТГц излучения

## Slide 3
3
Графен
Графен - атомарный слой углерода.
В двух точках обратного пространства ширина запрещенной зоны равна нулю. [1]
Обладает слабым э-ф взаимодействием. [2]
Спектр гамильтониана графена [1]
Рис. 1. Спектр графена при t = 2.7 Эв,
t’ = -0.2t [1]
Рис. 2. Типичный спектр поглощения графена [3]

## Slide 4
Шумы в электрических системах
Шум – отклонение величины от среднего значения.
Описывается величиной, называемой спектральной плотностью шума. [4]
Виды шумов в электрических схемах
Тепловой. Вызван хаотичным движением носителей заряда. [4]
[А2/Hz]
Фликкер-шум. Причины возникновения до конца не ясны. [4]
Дробовой. Вызван прохождением носителей заряда некого потенциального барьера. [5]
SI – спектральная плотность шума тока, R – сопротивление проводника, kB – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, f – частота на которой измеряется шум, I – сила тока

## Slide 5
Образец
В работе используется графен, инкапсулированный в нитрид бора.
Рис. 4 Схематическое изображение образца
Рис. 3 Фотография образца под микроскопом
Применяется затворный контакт.
Образец является двухполюсником.
hBN
hBN
Graphene
SiO2
Затвор
Рис. 5 Зависимость дифференциального сопротивления (dv/di) от напряжения затворного контакта при разных температурах

## Slide 6
Характеристики образца
Рис. 6 Аппроксимация зависимости дифф. сопротивления от затворного напряжения
L – длина образца, W – ширина. Rc – сопротивление контактов, n0 – конц. примесей, V0 – напряжение на затворе в точке электронейтральности, Cs - ёмкость конденсатора, деленная на площадь. μ – подвижность носителей заряда.
В других работах [6],[7]:
μ ~ 5 * 104 В/(см*с),
n0 ~ 1010 см-2
В данной работе:
μ ~ 6 * 104 В/(см*с),
n0 ~ 1010 см-2

## Slide 7
Образец CVD графена
Рис. 9 Зависимость дифференциального сопротивления (dv/di) от напряжения
Рис. 7 Фотография образца под микроскопом
Рис. 8 Схематическое изображение образца

## Slide 8
Рис. 10 Схема измерения.
Экспериментальная схема
Работа проводилась в криостате замкнутого цикла, способного охлаждаться до 4.2К.
Коэффициент усиления LTA ~ 6 дБ, каскада усилителей ~ 75 дБ, фильтра ~ 6 дБ.
Шум низкотемпературного усилителя (LTA)
~ 10-27 A2/Hz
Измерения проводились на частоте 36 МГц для избавления от вклада 1/f шума.
Где PN – показания измерителя мощности, G – эффективный коэффициент усиления, Rp – параллельное сопротивление эквивалентной схемы [8]
Образец подключается через стандартный способ квазичетырехточки.

## Slide 9
Результаты. ВАХ (hbn)
Рис. 11 ВАХ образца
Рис. 12 Зависимость дифференциального сопротивления от пропускаемого тока

## Slide 10
Результаты. Спектральная плотность шума. (hbn)
Рис. 13 Спектральная плотность шума графена при Vg = 0.037 В
Рис. 14 Спектральная плотность шума графена из работы [9].
,

## Slide 11
Результаты. Температура электронов. (hbn)
Рис. 15 Зависимость температуры электронов в графене от пропускаемого тока, при разном затворном напряжении(Слева), зависимость температуры от мощности(справа)

## Slide 12
Результаты (CVD)
Зависимость дифференциального сопротивления от пропускаемого тока

## Slide 13
Рис. 15 Зависимость температуры электронов в графене от пропускаемого тока, при разном затворном напряжении(Слева), зависимость температуры от мощности(справа)

## Slide 14
Результаты. Воздействие терагерцовым излучением.
Рис. 16 Поведение показателя детектора мощности под воздействием ТГц излучения
Частота падающего излучения: 2.5 ТГц.
Частота на которой измерялась спектральная плотность шума: 36 МГц.

## Slide 15
Заключение
Была измерена зависимость электронной температуры графена от мощности падающего ТГц излучения при температуре 3.5 К.
Была измерена зависимость спектральной плотности шума при пропускании через образец тока. Сравнение с результатами другой работы [9] показывают, что собранная схема работает исправно. В обеих работах зависимость имеет схожий вид и порядок спектральной плотности 10-24 А2/Гц.
Были оценены подвижность носителей заряда и концентрация примесей образца графена, инкапсулированного в нитрид бора: μ ~ 6 * 104 В/(см*с), n0 ~ 1010 см-2
Полученные характеристики совпадают по порядку величины с характеристиками похожих образцов из других работ: μ ~ 5 * 104 В/(см*с), n0 ~ 1010 см-2 [6],[7].
Была измерена зависимость электронной температуры графена от тока смещения, демонстрирующая значительный разогрев при малой рассеянной мощности
Во всех измерениях Фано фактор не превышает 0.1, что свидетельствует о том, что главным источником шума является тепловой шум.
Помимо этого было показано, что при комнатной температуре под воздействием субтерагерцового излучение величина спектральной плотности шума возрастает, что означает разогрев электронного газа в графене.

## Slide 16
Спасибо за внимание

## Slide 17
Список литературы
A. H. Castro Neto, F. Guinea. The electronic properties of graphene / F. Guinea A. H. Castro Neto. — Rev. Mod. Phys. 81, 109, 2009.
Kubakaddi, S. S. Interaction of massless Dirac electrons with acoustic phonons in graphene at low temperatures / S. S. Kubakaddi. — Phys. Rev. B 79, 075417, 2009.
Tony Low, Phaedon Avouris. Graphene Plasmonics for Terahertz to Mid-Infrared Applications / Phaedon Avouris Tony Low. — ACS Nano 2014, 8, 2, 1086–1101, 2014.
А.В., СТЕПАНОВ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШУМЫ / СТЕПАНОВ А.В. — МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В. ЛОМОНОСОВА, 2003.
Якимов, А.В. ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ ШУМОВ / А.В. Якимов. — Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2016.
Lujun Wang, P´eter Makk. Mobility Enhancement in Graphene by in situ Reduction of Random Strain Fluctuations / P´eter Makk Lujun Wang. — Phys. Rev. Lett. 124, 157701, 2020.
А., Гайдученко И. Асимметричные устройства на основе углеродных нанотрубок и графена как детекторы терагерцового диапазона / Гайдученко И. А. — Дисс. МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2019.
М., Баева Э. ЭЛЕКТРОННЫЙ, ТЕПЛОВОЙ И ФЛУКТУАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ В СВЕРХПРОВОДЯЩИХ TIN И NBN МИКРОМОСТИКАХ / Баева Э. М. — Дисс. Высшая школа экономики, 2022.
И., Бердюгин А. Энергетическая релаксация электронной системы в графене / Бердюгин А. И. — ВКР. Московский физико-технический институт, 2016.

## Slide 18
Приложение

## Slide 26
Результаты. Воздействие субтерагерцовым излучением.
Рис. 17 Поведение спектральной плотность шума под воздействием субтерагерцового излучения
Для измерения спектральной плотности шума использовались внутренние функции синхронного усилителя Lock-in sr830
Частота падающего излучения: 129 ГГц.
Частота на которой измерялась спектральная плотность шума: 90 кГц.

## Slide 30: В области P<3nW